Figure 1 – Rockwell testing machine

Figure 2 – Indentation on calibration block

Figure 3 – Rockwell C hardness along a Jominy specimen (redrawn from from Krauss, G., Steels: Processing, Structures and Performance, ASM, 2006)

| Rockwell C (150 kg, diamond) | Tensile strength (ksi) |
| --- | --- |
| 57 | 325 |
| 56 | 313 |
| 55 | 301 |
| 54 | 292 |
| 53 | 283 |
| 52 | 273 |
| 51 | 264 |
| 50 | 255 |
| 49 | 246 |
| 48 | 237 |
| 47 | 229 |
| 46 | 221 |
| 45 | 215 |
| 44 | 208 |
| 43 | 201 |
| 42 | 195 |
| 41 | 188 |
| 40 | 182 |
| 39 | 177 |
| 38 | 171 |
| 37 | 166 |
| 36 | 161 |
| 35 | 156 |
| 34 | 152 |
| 33 | 149 |
| 32 | 146 |
| 31 | 141 |
| 30 | 138 |
| 29 | 135 |
| 28 | 131 |
| 27 | 128 |
| 26 | 125 |
| 25 | 123 |
| 24 | 119 |
| 23 | 117 |
| 22 | 115 |
| 21 | 112 |
| 20 | 110 |

Figure 4 – Example conversion chart