## Slide 1: c-Si thin-film cell fabrication

## Slide 2: c-Si thin-film cell fabrication
c-Si
SiNx ARC
p-type, ~5E15 – absorber, 2~3 µm
n-type, ~1E20 – emitter, 35 nm
p-type, ~4E19 – back-surface field (BSF), 100 nm
GLASS

## Slide 3: c-Si thin-film cell fabrication
Solid state crystallisation, 600C, ~25 hrs
Rapid thermal annealing, ~1000C, 1 min
Hydrogenation, ~600C, 20 min
H
H
H
H
H
H

## Slide 4: c-Si thin-film cell fabrication
LOAD
emitter
BSF
Reflector