|  | Linear Equations | Coefficients | Unadjusted | Adjusted |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Langmuir Equation | Ceqe=CeDm+1k∙Dm | Dm | 196.08 | 196.08 |
|  |  | k | 0.174 | 0.0851 |
|  |  | R2 | 0.997 | 0.993 |
| Freundlich Equation | lnqe=lnKf+ 1n∙ln(Ce) | n | 2.50 | 2.13 |
|  |  | Kf | 26.50 | 17.64 |
|  |  | R2 | 0.840 | 0.893 |
| Temkin Equation | qe=R∙TΔQlnK0+R∙TΔQln(Ce) | ΔQ | 102.30 | 93.99 |
|  |  | K0 | 9.97 | 3.58 |
|  |  | R2 | 0.998 | 0.978 |